土木工程驗收程序方法與標準補充說明

- 驗收方法與標準：

排水道路(含箱涵)工程方面：

(Ａ)工程進行中，下列各項目應依合約有關規定施工，如有必要之各項試驗，應檢附試驗報告，其費用由主辦工程單位負擔。

土方工程：填土方時，應依規定辦理填土壓實，由驗收人員指定地點挖驗。

鋼筋混凝土工程：應依規定會同監工人員取樣，辦理鋼筋抗拉強度，直徑及單位強度重量試驗，混凝土抗壓強度試驗，以上試驗標準依CNS規定辦理。

級配碎石路基工程：應依規定辦理，由驗收人員指定地點挖驗。

瀝青混凝土面層：應依規定會同監工人員取樣做含油量試驗。

(Ｂ)工程完工驗收時，應依下列各項驗收丈量：

路面及路基寬度。

1.路面寬度：每100m~200m量測

瀝青混凝土厚度。

1.若施作面積連續達5,000m2以上者，以5,000m2為一單位工區面積，鑽取試體5個求其單位工區所有試體平均值。施作面積零數未達5,000m2者，以每1,000m2鑽取試體1個，求其單位工區所有試體平均值。

排水側溝寬度、深度及測溝頂版厚度。

1. 每100m~200m丈量尺寸一處

集水井寬度、深度及頂版厚度。

1. 工區範圍內丈量尺寸一處

劃分島、護欄、駁坎、擋土牆等，面露部份之寬度、深度及長度。

箱涵、人孔之寬度、深度及頂版厚度。

橋面、引道之長度、寬度及欄杆，橋台之寬度、高度及數量等。

- 橋面：總長及前後寬度。

- 引道每100m~200m量測寬度

（八）交通安全標誌之規格、長度、數量等。

- 各形式標線丈量尺寸一處

2. 交通安全標誌抽一處量測

工程驗收時，其它如驗收人員，認為必要得指定位置挖驗之。

其他項目(依各工程性質需要增訂之)

上述初、複驗倘有與契約設計圖說規定不符者，得比照契約抽驗相關規定辦理扣款或限期改善。                                                                  鄉箱箱箱